REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, Ltd.

# Priemyselná  306/9, 050 01 Revúca, Slovakia

# Tel.: 00421/58/44 214 92, 0903 206 101

# Fax: 00421/58/488 12 12

## e-mail: odbyt @rekos.sk

Materiálový list

| Názov výrobku: | Tráva 300 |
| --- | --- |
| Typ výrobku: | Všívaná textília s rezaným vlasom 1/8“ |
| Základný materiál: | Vlasová strana : 100% PP páska Rubová strana: 100% PP podkladová tkanina |
| Rubová úprava: | Primárny záter čierny na báze SBR latexov |
| Hmotnosť vlasu: | 320 g/m2 ± 10 g/m2 |
| Celková hmotnosť: | 1300 g/m2 ± 100 g/m2 |
| Výška vlasu: | 4,5 mm ± 0,5 mm |
| Celková výška: | 5,5 mm ± 0,5 mm |
| Šírka výrobku: | 400cm (resp. podľa dohody so zákazníkom) |
| Dĺžka rolí: | 18 - 25 m (resp. podľa dohody so zákazníkom) |