REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, Ltd.

# Priemyselná  306/9, 050 01 Revúca, Slovakia

# Tel.: 00421/58/44 214 92, 0903 206 101

# Fax: 00421/58/488 12 12

## e-mail: odbyt @rekos.sk

Materiálový list

| Druh výrobku: | Tráva 900 |
| --- | --- |
| Typ výrobku: | Všívaná textília s rezaným vlasom 3/8“ |
| Základný materiál: | Vlasová strana : 100% PP páska 8890 dtex Rubová strana: 100% PP podkladová tkanina |
| Rubová úprava: | Primárny záter čierny na báze SBR latexu |
| Hmotnosť vlasu: | 900 g/m2 ± 30 g/m2 |
| Celková hmotnosť: | 2184 g/m2 ± 100 g/m2 |
| Výška vlasu: | 16 mm ± 0,5 mm |
| Celková výška: | 17 mm ± 0,5 mm |
| Šírka výrobku: | 400 cm (resp. podľa dohody so zákazníkom) |
| Dĺžka rolí: | 18 - 25 m (resp. podľa dohody so zákazníkom) |